## Slide 1: 等离激元激光器 简介
5.17
吴熙楠 何沛一 杜潇飞 王俊达

## Slide 2: 等离激元激光的基本介绍
吴熙楠

## Slide 3: 激光的基础知识回顾
受激辐射
激光三要素
  增益介质（原子、分子、离子、激子等）
  谐振腔（光学模式）
  外界激励（布居数反转）
典型激光器的组件：1. 增益介质，2. 激光泵浦能量，3. 高反射器，4. 输出耦合器，5. 激光束

## Slide 4: 等离激元激光的特点
常规激光
尺度大
量子阱
量子点
低调制速度
等离激元激光
尺度小
高调制速度
Advanced Optical Materials 2019, 7, 1900334.

## Slide 5: 等离激元激光与普通激光相同点
Light: Sci. Appl. 9(1), 90 (2020)
相同点
  表面等离子体激元极化子是玻色子
  表面等离子体激元极化子也是电中性的
  表面等离子体激元极化子可以进行受激发射

## Slide 6: 理论模型
三要素
具体过程
  外部泵浦，形成激子
  激子复合，共振耦合将能量给SPP或光子
  金属壳层的等离子激元振荡提供反馈
增益介质 - 半导体激子
光学模式 – SPP，LSP，反馈等离子体腔
布居反转 – 外界泵浦，激子弛豫
Advanced Optical Materials 2019, 7, 1900334.

## Slide 7: Purcell效应
Advanced Optical Materials 2019, 7, 1900334.
Purcell因子：
较大的激光模式Purcell因子导致自发发射因子β比原来的更大，这可能有助于降低激光阈值。
Phys. Rev. Lett. 120, 114301

## Slide 8: 非辐射复合
材料
俄歇复合
缺陷
结构
耦合提高非辐射通道跃迁速率
表面损耗模式
金属中电子空穴对的激发
措施
金属-绝缘层-增益材料结构
A Arefín, Utsho & Razib, M. & Shojib, Md & BIllah, Baka. (2016).
Adv. Photon. 2(5) 054002 (30 October 2020)

## Slide 9: 激光阈值
激光阈值：泵浦相关增益等于腔损失，受激发射率与自发发射率相等的点。
Nature 461, 629–632 (2009).
Nano Lett., 14 (8), 4381 –4388 (2014).

## Slide 10: 调制速度
Advanced Optical Materials 2019, 7, 1900334.
Phys. Rev. B 2011, 83, 245312.
最大调制频率约为5 THz，随泵浦增加而增加。可以用来产生持续时间小于100 fs的超快脉冲。

## Slide 11: 暗SP模式
不与远区光场耦合的暗模，这也是它有别于激光器的地方。即spaser会产生相干的强局域场，但不一定会发射光子。
不会遭受辐射损失。
Sci. Adv. 3, e1601962 (2017).

## Slide 12: 不同限制条件的激光器
一般来说，约束远远超过衍射极限，实现等离子体纳米激光器的难度随着约束维度的增加而增加。
Advanced Optical Materials 2019, 7, 1900334.
材料选取
增益材料
金属材料(Ag,Au,Cu,Al)
有机材料
无机半导体与钙钛矿

## Slide 13: 等离激元激光器与光子激光器比较
这些比较表明，当腔体尺寸接近或超过衍射极限时，等离子体激光器可以比光子纳米激光器更紧凑，更快，功耗更低。
Nat. Commun. 8, 1889 (2017).

## Slide 14: 表面等离激元激光器的优势
有效模式体积小，产生非常宽的光谱响应，容易与增益介质进行的光谱和空间匹配
Purcell效应强，降低激光阈值。
当腔体尺寸接近或超过衍射极限时，等离子体激光器可以比光子纳米激光器更紧凑，更快，功耗更低。
可以产生不与远区光场耦合的暗模，即spaser会产生相干的强局域场，但不一定会发射光子。提供了一个纳米局域光场源，不发射任何背景辐射，不会遭受辐射损失。
高调制速度，最大调制频率约为5 THz，随泵浦增加而增加。它也可以用来产生持续时间小于100 fs的超快脉冲。

## Slide 15: 目前进展
a 第一台介电模式电泵浦金属腔激光器.b 第一台在电泵浦等离子体激光器.c， d 工作在液氮温度以上的等离子体激光器.e， f 室温等离子体激光器
Light, science & applications vol. 9 90. 25 May. 2020

## Slide 16: 目前进展
2016 Rep. Prog. Phys. 79 086501
Advanced Optical Materials 2019, 7, 1900334.

## Slide 17: 基于SPP的等离激元激光器
何沛一

## Slide 18
理论工作
杂化等离激元波导显著降低欧姆损耗
一年后
实验工作
纳米级等离激元激光器

## Slide 19
Nature Photon 2, 496–500 (2008)
Ag金属表面（SPP波导）
高介电常数半导体纳米线（GaAs）
低介电介质环境
（SiO2）
圆柱体直径d
介电间隙宽度h
模式面积
传播距离Lm
模式面积Am
电磁场分布
[d,h] = [400, 100] nm
[200, 100] nm
[200, 2] nm
[400, 2] nm
纯圆柱体模式
金属半导体界面纯SPP模式
大直径和间隙宽度（d>200 nm，h>50 nm）：圆柱体模式
适中直径（d ≃ 200 nm）：杂化模式
减小间隙到纳米尺度：强烈局域在二维间隙内
λ = 1550 nm

## Slide 20
Nature Photon 2, 496–500 (2008)

## Slide 21
Nature Photon 2, 496–500 (2008)
发生原因
界面处电位移的连续性，这导致间隙中具有很强的法向电场分量。
在未耦合的SPP和圆柱中，垂直于材料界面的电场分量占主导地位，放大了第一个效应。
间隙提供了存储电磁能量的手段
具有低模式损耗的亚波长光波导
存储能力
h = 2 nm，间隙内的能量比例为15%
h = 100 nm，高达20%
横向的亚波长局域
半导体氧化物界面处极化电荷
金属氧化物界面的等离子体振荡
间隙区域具有有效的光电容
相互作用

## Slide 22
耦合模理论
Nature Photon 2, 496–500 (2008)
将杂化模式描述为纯圆柱波导和纯SPP波导模式的“叠加”
解析求解
：纯圆柱波导和纯SPP波导模式之间的耦合强度
本征值问题
基矢

## Slide 23
Nature Photon 2, 496–500 (2008)
特征根
对应模式（特征向量）
不存在较低折射率的杂化模式
有效折射率：描述模式在波导传播方向z上的相速度
劈裂为对称和反对称杂化模式
类比

## Slide 24
杂化模式的有效折射率：
极限下，接近纯圆柱体与SPP模式的折射率
始终大于底层柱面和SPP波导模式的折射率
（高折射率 “对称” 模式是单模圆柱体波导在此几何结构中唯一的束缚解）
用来描述杂化模式类圆柱体（或类SPP）模式的程度
最强耦合点（接近d = 200 nm）与最小模式面积和传播距离相关联
Nature Photon 2, 496–500 (2008)
模拟中可直接得到的是 ，因此将 替换为 得

## Slide 25
Nature Photon 2, 496–500 (2008)
d1 = 200 nm
d2 = 215 nm
h = [1,1 × 104] nm
红线：杂化模式
蓝线：介电包覆的银纳米线
绿线：银包覆介电纳米线
d = [10,1 × 104] nm
d = [10,1 × 104] nm
高介电包覆
低介电包覆
高介电纳米线
低介电纳米线
各类波导，模式面积vs传播距离对比图
杂化波导在相同光场局域能力下显示出更长的传播距离

## Slide 26
与金属平面相距纳米级的介电纳米线构成杂化等离激元波导
通过调节纳米线直径与到金属平面距离可实现在间隙中“电容器状”能量存储
在非金属区域实现有效的亚波长传输
（传播长度 40–150 µm ，光场局域 λ2/400 – λ2/40 ）
总结
Nature Photon 2, 496–500 (2008)

## Slide 27
Nature 461, 629–632 (2009)
使用由高增益CdS半导体纳米线组成的杂化等离激元波导来实现这种激光器
MgF2绝缘间隙厚度 h = 5nm
泵浦光波长：405nm
CdS激子峰：489 nm
CdS纳米线直径 d = 129 nm
受激电场分布
将光集中在一个极小的区域，
比衍射极限光斑小一百倍
W=d

## Slide 28
Nature 461, 629–632 (2009)
阈值强度与纳米线直径关系
 | 等离激元激光器 | 光子激光器（石英衬底上的CdS纳米线）
光场局域性 | 保持良好 | 受衍射极限限制
泵浦阈值急剧增加时纳米线直径 | 50nm | 150nm
等离激元激光器不仅支持纳米级光学模式，其物理尺寸也比传统激光器小得多

## Slide 29
Nature 461, 629–632 (2009)
总结
极高的光场局域（模式面积 λ2/400）
当纳米线和金属表面之间的间隙尺寸减小时，
自发辐射速率大幅增加
间隙宽度5 nm、纳米线直径120 nm时，Purcell因子超过6，β高达80%
自发辐射因子β：
自发辐射中到SPP模式辐射速率占总自发辐射速率的比例
基于SPP的等离激元激光器
极小的物理器件尺寸
自发辐射速率提高6倍、高Purcell因子

## Slide 30: 基于LSP的等离激元激光器
杜潇飞

## Slide 32: 基于等离激元的纳米激光器
结构：
计算模拟：Q值14.8，受激辐射波长525nm
14nm 金核（提供局域表面等离子体）
44nm 硅掺杂染料外壳（作为增益介质）
Nature 460, 1110–1112 (2009)

## Slide 33: 激光器光谱特性
消光，吸收，自发辐射，受激辐射谱
实际光谱特性： Q值13.2，受激辐射波长~520nm
表面等离激元的频率带覆盖了染料分子的吸收与辐射的频率带
Nature 460, 1110–1112 (2009)

## Slide 34: 染料辐射的动力学过程
480nm：
两个特征时间：1.6ns和4.1ns
4.1ns对应辐射寿命：
散射截面
理论给出
1.6ns对应Purcell效应
Nature 460, 1110–1112 (2009)

## Slide 35: 受激辐射的动力学过程
520nm：
衰减，后迎来第二个峰。受激辐射特有
与传统激光器类似，观察到
受激辐射脉冲相对泵浦脉冲的延迟
及受激辐射的弛豫振荡现象。
Nature 460, 1110–1112 (2009)

## Slide 36: 受激辐射研究
a：输入22.5，9，4.5，2，1.5mJ，5种泵浦光，存在阈值（3th点）
b：输入-输出曲线与受激辐射与背景自发辐射的强度比值
在阈值之上，稀释100倍不改变光谱特性（a）和比值
输入输出比为次线性，提示光褪色（Photobleaching）现象
受激辐射是纳米激光器的个体而非溶液的集体行为
Nature 460, 1110–1112 (2009)

## Slide 37: 等离激元激光器作为生物探测器
生物学应用目标：标记诊断，精确杀灭
生物学应用要求：低毒性，可水溶，超光度，多模态探测
结构1：金纳米球核心与硅掺杂荧光染料壳
结构2：金纳米棒核心与硅掺杂染料壳
Nat Commun 8, 15528 (2017)

## Slide 38: 结构与光谱性质
等离激元激光器在溶液中形成纳米泡
结构1：圆球状 结构2：短棒状
实验中采用的Giant spasing：
结构1，uranine荧光染料，60nm直径，10nm为金核，25nm为硅与荧光染料壳。
受激辐射性能：受激辐射与背景自发辐射的强度比值740，峰宽0.8nm。分别提高10倍，6倍。
Nat Commun 8, 15528 (2017)

## Slide 39: 输入-输出性质
在阈值之上的一段，L-P曲线近线性
继续增加泵浦光功率，会加热液体，使激光器周围形成蒸汽纳米泡。
产生非线性的巨大的信号增益与谱线宽度下降
理论：将场函数
代入麦克斯韦边界条件求解，得到图d，与图c符合。
Nat Commun 8, 15528 (2017)

## Slide 40: 生物学多模态成像
多模态探测：荧光，扫描电镜，光热PT，光声PA
a，b：癌细胞内单个与多个激光器的荧光图像
c：癌细胞电子透射显微镜成像 d：光热成像
e：成泡前后的特殊PA谱
Nat Commun 8, 15528 (2017)

## Slide 41: 细胞标记效率
Nat Commun 8, 15528 (2017)
标记：将激光器送入细胞内部
激光器与叶酸分子聚合
通过细胞表面的叶酸分子受体，进入细胞体内
乳腺癌细胞与正常细胞的受体表达程度不同

## Slide 42: 细胞存活性研究
a：激光器致细胞死亡机制
b，c：荧光增益介质与激光器的毒性
B：泵浦激光脉冲（1Hz）照射
C：体内激光器
精准杀死癌细胞
Nat Commun 8, 15528 (2017)

## Slide 43: 血液与活体生物组织的激光器注射
间隔1mm的血液探测到激光器，优于QDs的低于100
激光器注入活体鼠耳部组织后，PA与荧光信号
Nat Commun 8, 15528 (2017)

## Slide 44: COMSOL仿真工作展示
王俊达

## Slide 45: 用棱镜激发SPP模式
SPP模式在波导、激光器等中广泛使用，但数值模拟中较难激发
动量失配：自由空间光场无法直接激发
棱镜隐失场动量
Prism
Metal (Ag)
Dielectric

## Slide 46: 用棱镜激发SPP模式
仿真思路
  周期性端口产生入射角度一定的平面波
  散射边界条件吸收反射平面波
  参数扫描，特定角度下激发出SPP模式
端口
散射边界条件
（或完全匹配层）

## Slide 47: 用棱镜激发SPP模式
入射角变大，SPP模式逐渐被激发
所用光波长为
理论估算得到匹配角为
与仿真得出结果一致。

## Slide 48: 用棱镜激发SPP模式
Q: 如何证明仿真得到的确实是SPP模式？
A: 使用TE模式激发，进行对比实验。若结果相同，则可证伪。

## Slide 49: 用棱镜激发SPP模式
Q: 如何证明仿真得到的确实是SPP模式？
A: 使用TE模式激发，进行对比实验。若结果相同，则可证伪。
TM模式
TE模式

## Slide 50: SPP纳米线激光器的结果复现
模拟参数
几何参数：
折射率：
金属介电常数：

## Slide 51: SPP纳米线激光器的结果复现
思路与现象
  从纳米线端口泵入光激励，使用TM模式
  空气层边界使用散射边界条件
  模式主要集中在MgF2间隙中。在CdS纳米线和Ag中指数衰减，Ag中衰减更快
端口
出射口
MgF2间隙
Air
CdS
Ag

## Slide 52: SPP纳米线激光器的结果复现
出射模式（三个通道）
  Air-Ag界面的SPP模式
  CdS-MgF2-Ag界面的反射SPP模式
  自由空间光子★ （原文预测向斜向上30°左右方向出射）
远场模式分析
计算边界上功率流密度，大约有5%左右的能量向自由空间出射。
①原文结果
②复现结果

## Slide 53: SPP纳米线激光器的结果复现
Q: SPP模式本身与自由空间光子动量失配，为什么可以出射？
A: 出射界面两端是不同的SPP模式，即Air-Ag界面与CdS-MgF2-Ag界面，动量不同。因此需要自由空间光子来弥补动量失配。

## Slide 54: 总结
等离激元本科生小组

## Slide 55: 总结
等离激元激光的基础知识
  激光三要素与激射条件
  等离激元激光的优势
  发展现状
基于SSP的等离激元激光
  杂化等离激元波导
  亚波长尺度等离激元激光器
COMSOL仿真工作展示
  如何用棱镜激发SPP
  SPP纳米线激光器的复现
基于LSP的等离激元激光
  基于等离激元的纳米激光器
  等离激元激光器作为生物探测器

## Slide 56
Thanks for listening!