## Slide 1
固体物理第一次习题课
许润哲
ID: 2019311455
Tel: 18963552083
Date: 2020/04/10

## Slide 2
CONTENTS
习题课安排
1
前七次作业部分习题讲解，约1h
2
答疑，约30min

## Slide 3
作业内容
1. 4 2. 4 3. 4 4. 3&4 5. 1 6. 1&3 7. 1

## Slide 4
作业1，4. 标出石墨和石墨烯的固体物理学原胞并写出布拉伐基矢的表达式 、原胞体积、 以及一个原胞所包含的碳原子个数 。
层内基矢选取，graphene
层间基矢如何选取？

## Slide 5
作业2，4. 面心立方晶体结构晶格常数为 a，试分别求(110)晶面和(311)晶面之间的间隔。
Step: 1. 将晶胞基矢表示的晶面指数换算为原胞基矢的Miller指数
Step: 2. 计算原胞基矢的晶面指数对应的倒格矢
以(110)晶面为例，在基矢下的截距为(122)，对应的Miller指数为(211)，对应倒格矢为：
带入计算得到晶面间距：
How about ?
只对简单立方成立，因为简单立方的晶胞基矢和原胞基矢等价。但对于面心立方如果h, k, l不全为奇数或者不全为偶数，实际的面间距为简单立方的面间距的一半。

## Slide 6
作业3，4.对于单晶硅，一个结晶学原胞中有8个硅原子。x射线的衍射谱上，（100），（200），（111），（311）哪个峰最强，哪些峰观察不到？
单晶硅中有8个硅原子，在单个晶胞中我们选取如下：
带入结构因子后有：
蓝色部分为面心立方结构因子，红色部分则表示沿体对角线套构了两套f.c.c.结构
Caution: 1. 原子形状因子与倒格矢长度有关，倒格矢越长则形状因子越小。
2. 形状因子与原子的电荷分布空间积分有关，一般来说主要受原子种类影响。
注意：晶胞基矢表示的晶面指数和晶胞基矢之间的关系

## Slide 7
作业4，3.闪锌矿结构的KCl晶体排斥势为，其中参数，，Madelung常数，是任一离子的最近邻离子数，计算其内聚能，并与具有NaCl结构的KCl晶体内聚能比较（马德隆常数）
注意两种结构除了Madelung常数不同之外，配位数 z 也不同！闪锌矿结构配位数为4（-7.1eV），NaCl结构配位数为6（-6.86eV） 另外符号问题，内聚能为负。
作业4，4.若一晶体的相互作用能可表示为，试求平衡间距，单个原子结合能W，体弹性模量。若取m=2，n=10，平衡间距=3A，W=4eV，求α、β
弹性模量，假定体积表示为，将dV替换为dr
相互作用能是两个原子共有的，而结合能是针对一个原子而言的，所以结合能应该除以2.

## Slide 8
作业5，1. 一维双原子链的晶格振动。链上最近邻原子间的力常数交错地等于C和10C，两种原子的质量m相等，近邻原子间距为a/2. 求色散关系、BZ边界振动频率、振动模式以及演化到一维单原子链的过程。
做法：1. 列运动方程、设格波解
2. 根据Born von Karman周期性边界条件得到波矢限制关系以及1st BZ范围
3. 将格波解带入运动方程得到久期方程，求解得到色散关系以及振幅关系

## Slide 9
作业5，1. 一维双原子链的晶格振动。链上最近邻原子间的力常数交错地等于C和10C，两种原子的质量m相等，近邻原子间距为a/2. 求色散关系、BZ边界振动频率、振动模式以及演化到一维单原子链的过程。
长波限下有振幅关系：
光学支的长波振动模式——质心不变；
声学支的长波振动模式——集体振动。
演化过程：考虑C’=αC，求得色散关系：

## Slide 10
作业6，1.离子晶体A，长波长LO振动频率ω_LO (A)，长波长TO振动频率ω_TO (A)，静介电常数ε_0 (A)。半无穷大的离子晶体表面位于z=0处，z<0为离子晶体A，z>0为真空。利用黄方程和电磁边界条件求离子晶体表面光学振动模。（注：电磁边界条件为跨越边界时，电场切向方向分量连续，电位移纵向方向分量连续。）
表面模在z方向是衰减的（倏逝波），选取波矢在y方向，可以将电场表示为：
由Maxwell方程，，带入电场表达式有：
连续性条件：
1.磁场的切向连续： 得。而，则，
2.电场的切向连续性有：
3.电位移法向连续性：,穿过界面不改变横向波矢（Fresnel）

## Slide 11
作业6，1.离子晶体A，长波长LO振动频率ω_LO (A)，长波长TO振动频率ω_TO (A)，静介电常数ε_0 (A)。半无穷大的离子晶体表面位于z=0处，z<0为离子晶体A，z>0为真空。利用黄方程和电磁边界条件求离子晶体表面光学振动模。（注：电磁边界条件为跨越边界时，电场切向方向分量连续，电位移纵向方向分量连续。）
材料内部没有净电荷，满足Maxwell方程，因而有：
复波矢（实部传播，虚部衰减）满足，因而有色散关系：
带入到无净电荷一式，忽略材料磁响应，取得到：
对一侧为真空，取， （from Huang’s equation）
带入即可得到色散关系。
黄方程实质上只是引入了材料的介电响应关系，前面的求解过程和这个体系的结构有关，与具体响应细节没有关系。

## Slide 12
作业6，3.指出下列说法错误之处
a. “声子polariton 是考虑了格波和电磁波耦合后新的耦合模式。b. 在时，低频支趋于，这是低频（低于晶格振动频率）电磁波；高频支趋于，它就是晶体中的纵光学波，是纯的振动模式。
c. 当较大时，趋于，这是高频电磁波，而趋于是横光学波，也是纯的格波模式。——q较大，两者解耦。
最主要错误在于b，q趋于0的时候主要还是存在强耦合的。而q→0时两种模式都是既存在电磁能又存在机械能的，不再是单纯的机械能与电磁能脱耦，有比较大的耦合。
d. 只有在中间，即和这两根线与 和相交的区域附近，耦合很强，出现的是电磁波与格波的混合模式，之间是禁止区，在这区域中将不会有电磁波能在晶体中传播。”——除了短波极限下，其他区域都是耦合十分强的区域。

## Slide 13
作业7，2. 层状晶体的比热容。(a)考虑由若干个原子层构成的介电晶体，原子层间耦合为刚性耦合，即原子的运动被限制在各个平面内，试证明在德拜近似下（低温极限）其声子比热容正比于温度的平方；（b）当层状晶体相邻原子层之间的束缚很弱时，估计在极低温度下此层状晶体比热容的趋近形式。
(a). 二维情形存在一个横波模式和一个纵波模式，低温极限下采用平均声速的处理方法，态密度直接写为：

## Slide 14
作业7，2. 层状晶体的比热容。(a)考虑由若干个原子层构成的介电晶体，原子层间耦合为刚性耦合，即原子的运动被限制在各个平面内，试证明在德拜近似下（低温极限）其声子比热容正比于温度的平方；（b）当层状晶体相邻原子层之间的束缚很弱时，估计在极低温度下此层状晶体比热容的趋近形式。
(b).层间相互作用很弱，层间起振所需能量很低，在低温下激发的振动模式主要是沿层间的振动模式，为一维振动。
三维模式？——各向异性!纵振动相互作用弱，激发需要能量较低，为振动主要贡献。

## Slide 15
Q&A?

## Slide 16
THX for listening
许润哲
ID: 2019311455
Tel: 18963552083
Date: 2020/04/10